ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ЭПБ-ПРОВЕРКА-2

| Техническое устройство: | зав.№ КП-05502, рег.№ К-279 |
| --- | --- |
| Опасный производственный объект (ОПО): | Площадка подготовки продукции |
| Регистрационный номер ОПО: | А00-00000-002 |
| Класс опасности ОПО: | II |
| Предприятие владелец: | ООО «Контрольный заказчик» |
| Место эксплуатации: | Площадка диагностики № 2 |

Дата внесения в реестр: «____» _______________20____г.

|  | Генеральный директор ООО «ЮТАР» __________________ Петров Пётр Петрович «____» __________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |

г. Урай 2026 г.

# Содержание

1. Вводная часть

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

3. Данные о заказчике

4. Цель экспертизы

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

7. Результаты проведённой экспертизы

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

9. Вывод заключения экспертизы

Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний

# 1. Вводная часть

| Экспертная организация | ООО «ЮТАР» |
| --- | --- |
| Основание проведения | КП-26/09 от 01.09.2026 |
| Дата диагностирования | 18.09.2026 |
| Исходный технический отчёт | ТО-ПРОВЕРКА-2 |

Нормативная документация приведена в перечне в конце заключения.

Эксперт: Иванов Иван Иванович; удостоверение: КОНТРОЛЬ-01

# 2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279.

Место эксплуатации: Площадка диагностики № 2. ОПО: Площадка подготовки продукции; рег. № А00-00000-002; класс опасности: II.

# 3. Данные о заказчике

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Адрес | — |

# 4. Цель экспертизы

Оценка соответствия технического устройства требованиям промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

# 5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

Паспорт сосуда (сборочный чертёж, расчёт на прочность, схема включения, инструкция по эксплуатации): № П-1, дата 2012-05-20

# 6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

| Назначение | накопления сжатого воздуха |
| --- | --- |
| Изготовитель | Завод контрольного оборудования |
| Год изготовления | 2012 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Рабочая температура, °C | 40 |
| Рабочая среда | Воздух |
| Объём, м³ | 10 |

| Обечайка | Длина, мм | Точки УЗТ |
| --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 2000 | 12 |
| Обечайка 2 | 2000 | 12 |
| Обечайка 3 | 1500 | 12 |

Количество обечаек: 3. Объём УЗТ обечаек: 36 точек. Контроль днищ и штуцеров учитывается отдельно.

# 7. Результаты проведённой экспертизы

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации соответствуют представленным паспортным характеристикам.

Оценка соответствия со ссылками на структурные единицы нормативных актов: Оценка выполнена по перечню нормативных документов, указанному в исходном отчёте.

# 8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

| Метод | Участков по ТЗ | Записей в отчёте |
| --- | --- | --- |
| УЗК | 2 | 2 |
| МК | 0 | 0 |
| ПВК | 2 | 2 |
| Твердометрия | 2 | 2 |

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

МК: Техническим заданием не предусмотрен.

ПВК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Результаты НК — Приложение Б; схема — Приложение В; расчёты — Приложение Г; гидравлическое испытание — Приложение Д.

# 9. Вывод заключения экспертизы

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, соответствует требованиям промышленной безопасности при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Назначенный срок дальнейшей эксплуатации, лет: 5; до: 18.09.2031.

Разрешённое давление, МПа: 1,2; температура, °C: 40.

Давление не выше 1,2 МПа, температура не выше 40 °C; контроль технического состояния по регламенту.

Эксперт __________________ Иванов Иван Иванович

# Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

Основание: КП-26/09 от 01.09.2026

Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-2

Состав и результаты работ приведены в протоколах Приложения Б.

Подпись __________________ Иванов Иван Иванович

# Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

## Паспортные сведения об элементах сосуда

| Элемент | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 1400 | 2000 | 12 | 09Г2С |
| Обечайка 2 | 1400 | 2000 | 12 | 09Г2С |
| Обечайка 3 | 1400 | 1500 | 12 | 09Г2С |
| Днище левое | 1400 | 640 | 12 | 09Г2С |
| Днище правое | 1400 | 640 | 12 | 09Г2С |

## Протокол № 1. Оперативное диагностирование

| Элемент / место | Результат / описание | Размеры |
| --- | --- | --- |
| Герметичность | Течей не обнаружено | — |
| Рабочие параметры | 1,2 МПа, 40 °C | — |

Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

Рабочие параметры: Рабочее давление 1,2 МПа; температура 40 °C.

Вибрация: Вибрация не выявлена

Состояние опор: Опоры работоспособны

Состояние КИП: КИП работоспособны

Поверка манометра: Поверка действительна до 18.09.2027

## Протокол № 2. Визуальный и измерительный контроль

Детальные результаты не предоставлены.

При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Измерения овальности

| Сечение | Dmax, мм | Dmin, мм | Овальность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |

Измерения прогиба

| Сечение | Прогиб, мм | Прогиб, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.1 |
| 2 | 2.0 | 0.1 |
| 3 | 2.0 | 0.1 |

## Протокол № 3

оценка механических свойств элементов сосуда

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

Результаты контроля твёрдости сварных швов и околошовных зон

| Номер сварного соединения/номер участка контроля | Допустимые пределы твёрдости основного металла, НВ | Допустимые пределы твёрдости металла шва и зоны термического влияния, НВ не более | Твёрдость металла, НВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сварного соединения/номер участка контроля | Допустимые пределы твёрдости основного металла, НВ | Допустимые пределы твёрдости металла шва и зоны термического влияния, НВ не более | Основного | Основного | Шва | Зоны термического влияния | Зоны термического влияния |
| Номер сварного соединения/номер участка контроля | Допустимые пределы твёрдости основного металла, НВ | Допустимые пределы твёрдости металла шва и зоны термического влияния, НВ не более | Т.1 | Т.5 | Т.3 | Т.2 | Т.4 |
| К1/П1 | 120–180 | 225 | 146 | 149 | 162 | 155 | 153 |
| К2/П2 | 120–180 | 225 | 147 | 150 | 163 | 156 | 154 |

Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

## Протокол № 4

ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

Результаты контроля:

| Наименование элемента сосуда | Толщина стенки номинальная, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 12 | 1 | 11,8 | 2 | 11,7 | 3 | 11,6 | 4 | 11,5 |
|  |  | 5 | 11,9 | 6 | 11,8 | 7 | 11,7 | 8 | 11,6 |
|  |  | 9 | 11,5 | 10 | 11,9 | 11 | 11,8 | 12 | 11,7 |

| Наименование элемента сосуда | Толщина стенки номинальная, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 2 | 12 | 1 | 11,7 | 2 | 11,6 | 3 | 11,5 | 4 | 11,9 |
|  |  | 5 | 11,8 | 6 | 11,7 | 7 | 11,6 | 8 | 11,5 |
|  |  | 9 | 11,9 | 10 | 11,8 | 11 | 11,7 | 12 | 11,6 |

| Наименование элемента сосуда | Толщина стенки номинальная, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 3 | 12 | 1 | 11,6 | 2 | 11,5 | 3 | 11,9 | 4 | 11,8 |
|  |  | 5 | 11,7 | 6 | 11,6 | 7 | 11,5 | 8 | 11,9 |
|  |  | 9 | 11,8 | 10 | 11,7 | 11 | 11,6 | 12 | 11,5 |

| Наименование элемента сосуда | Толщина стенки номинальная, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днище левое | 12 | 1 | 11,5 | 2 | 11,9 | 3 | 11,8 | 4 | 11,7 |
|  |  | 5 | 11,6 | 6 | 11,5 | 7 | 11,9 | 8 | 11,8 |
|  |  | 9 | 11,7 | 10 | 11,6 | 11 | 11,5 | 12 | 11,9 |

| Наименование элемента сосуда | Толщина стенки номинальная, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днище правое | 12 | 1 | 11,9 | 2 | 11,8 | 3 | 11,7 | 4 | 11,6 |
|  |  | 5 | 11,5 | 6 | 11,9 | 7 | 11,8 | 8 | 11,7 |
|  |  | 9 | 11,6 | 10 | 11,5 | 11 | 11,9 | 12 | 11,8 |

Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

## Протокол № 5

Магнитопорошковый контроль

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

Результаты контроля

Результаты контроля не предоставлены.

## Протокол № 6

Ультразвуковой контроль сварных соединений

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

Результаты контроля

| Номер сварного соединения по карте контроля | Выявленный дефект | Описание дефекта | Заключение (годен, ремонт и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| К1/П1 | Дефектов не обнаружено | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |
| К2/П2 | Дефектов не обнаружено | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |

Заключения по участкам приведены в таблице результатов контроля.

## Протокол № 7

Капиллярный контроль (ПВК)

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279; 18.09.2026

Исполнитель: ООО «ЮТАР». Место контроля: Площадка диагностики № 2

Специалист: Иванов Иван Иванович

Результаты контроля

| Номер сварного соединения по карте контроля | Выявленный дефект | Описание дефекта | Заключение (годен, ремонт и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| К1/П1 | Дефектов не обнаружено | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |
| К2/П2 | Дефектов не обнаружено | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |

Заключения по участкам приведены в таблице результатов контроля.

# Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

На каждой обечайке предусмотрено 12 точек УЗТ. Обозначения обечаек и точек должны соответствовать протоколу № 4. Участки УЗК, МК, ПВК и твердометрии — по техническому заданию.

# Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

| Расчётная величина | Значение из исходного отчёта |
| --- | --- |
| elements | [{'allowed_pressure': '1,2', 'conclusion': 'Условия прочности выполняются', 'corrosion_rate': 0.04, 'element': 'Обечайка 1', 'min_allowed_thickness': 10, 'min_thickness': 11.5, 'nominal_thickness': 12, 'residual_life_years': 5}, {'allowed_pressure': '1,2', 'conclusion': 'Условия прочности выполняются', 'corrosion_rate': 0.04, 'element': 'Обечайка 2', 'min_allowed_thickness': 10, 'min_thickness': 11.5, 'nominal_thickness': 12, 'residual_life_years': 5}, {'allowed_pressure': '1,2', 'conclusion': 'Условия прочности выполняются', 'corrosion_rate': 0.04, 'element': 'Обечайка 3', 'min_allowed_thickness': 10, 'min_thickness': 11.5, 'nominal_thickness': 12, 'residual_life_years': 5}, {'allowed_pressure': '1,2', 'conclusion': 'Условия прочности выполняются', 'corrosion_rate': 0.04, 'element': 'Днище левое', 'min_allowed_thickness': 10, 'min_thickness': 11.5, 'nominal_thickness': 12, 'residual_life_years': 5}, {'allowed_pressure': '1,2', 'conclusion': 'Условия прочности выполняются', 'corrosion_rate': 0.04, 'element': 'Днище правое', 'min_allowed_thickness': 10, 'min_thickness': 11.5, 'nominal_thickness': 12, 'residual_life_years': 5}] |
| method | По методике, указанной в техническом отчёте |
| Остаточный ресурс, лет | 5 |

Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

# Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний

Дата: 2026-09-18

Пробное давление, МПа: 2,0

Среда: вода

Результат: Течи и остаточные деформации не обнаружены

# Перечень нормативной, технической и методической документации

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность»;

СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по ультразвуковому контролю»;

ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;