|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №; ТО‑ПРОВЕРКА‑2. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство: | сосуд, работающий под давлением |  |
| наименование: | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |  |
| заводской № | КП‑05502 |  |
| регистрационный № | К‑279 |  |
| инвентарный № наименование ОПО класс ОПО регистрационный № ОПО | ИНВ-778 Площадка подготовки продукции II — |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Контрольный заказчик», Площадка диагностики № 2 |  |
|  |  | «_______________» ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ

2. Сроки проведения работ

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

4. Сведения о Заказчике

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

7. Перечень приборов и оборудования

8. Перечень объектов технического диагностирования

9. Краткая техническая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

12. Анализ результатов предыдущих обследований

13. Результаты технического диагностирования

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

15. Выводы по результатам технической диагностики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол по результатам капиллярного контроля элементов сосуда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Расчет на прочность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность сосуда, работающего под давлением

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между ООО «Контрольный заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» от ______ № КП-26/09 от 01.09.2026.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с __.__.____ по 18.09.2026, на объекте Площадка диагностики № 2.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего при избыточном давлении»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536,

- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Руководитель организации | — |
| Юридический адрес | — |
| Местонахождение | Площадка диагностики № 2 |
| Телефон | — |
| E-mail | — |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |
| --- | --- |
| Руководитель организации | Петров Пётр Петрович |
| Юридический адрес | 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |
| Местонаходение | 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |
| Телефон | — |
| E-mail | — |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля | № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №11.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иванов Иван Иванович | КОНТРОЛЬ‑01 | УЗТ | 18.09.2027 |

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| --- | --- |
| Заводской № | КП-05502 |
| Регистрационный № | К-279 |
| Инвентарный № | ИНВ-778 |
| Местонахождение | Площадка диагностики № 2 |
| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |

9. Краткая техническая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица № 6

| Наименование объекта | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| --- | --- |
| Назначение | накопления сжатого воздуха |
| Условное обозначение | С-2 |
| Наименование завода-изготовителя | Завод контрольного оборудования |
| Год изготовления | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Проектное давление, МПа | 1,6 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Номинальный наружный или внутренний диаметр, мм | 1400 |
| Наименование рабочей среды | Воздух |
| Рабочая температура среды, ℃ | 40 |
| Марка материала корпуса | 09Г2С |
| Вместимость, м³ | 10 |
| Схема подключения сосуда в установку | — |
| Климатическое исполнение | — |
| Расчетный срок службы, лет | — |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица № 7

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации | в полном объёме | СТО Газпром 2-2.3-491-2010 |
| 2. | Функциональная (оперативная) диагностика | в полном объёме | СТО Газпром 2-2.3-491-2010 |
| 3. | Визуальный и измерительный контроль | 100% | СТО 9701105632-003-2021 |
| 4. | Ультразвуковая толщинометрия | по схеме контроля | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
| 5. | Контроль твердости основного металла и сварных соединений | по схеме контроля | ГОСТ 22761-77 |
| 6. | Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений | по схеме контроля | ГОСТ Р 55724-2013 |
| 7. | Магнитопорошковый контроль | 100% | ГОСТ Р 56512-2015 |
| 8. | Гидравлические испытания на прочность и герметичность | в соответствии с программой | ФНП №536 |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №9.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 7

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на осуществление деятельности | Не предоставлено | — |
| 2. | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов | Не предоставлено | — |
| 3. | Договор обязательного страхования гражданской ответственности | Не предоставлено | — |
| 4. | Страховой полис | Не предоставлено | — |
| 5. | Положение о производственном контроле | Не предоставлено | — |
| 6. | Приказ об организации производственного контроля | Не предоставлено | — |
| 7. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | Не предоставлено | — |
| 8. | Предписания надзорных органов | Не предоставлено | — |
| 9. | Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах | Не предоставлено | — |
| 10. | Технический паспорт сосуда | П-1 от 20.05.2012 | 24 |
| 11. | Заключение экспертизы промышленной безопасности на аппараты воздушного охлаждения газа ______, исполнитель: | Не предоставлено | — |

12. Анализ результатов предыдущих обследований

Таблица № 8

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 9

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации | Соответствует требованиям | Приложение № 1 |
| 2. | Функциональная (оперативная) диагностика | Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено. | Приложение № 2 |
| 3. | Визуальный и измерительный контроль | Дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации сосуда не выявлено | Приложение № 3 |
| 4. | Ультразвуковая толщинометрия | Обечайка 1 Smin= 11.5 мм Обечайка 2 Smin= 11.5 мм Обечайка 3 Smin= 11.5 мм Днище левое Smin= 11.5 мм Днище правое Smin= 11.5 мм | Приложение № 4 |
| 5. | Контроль твердости основного металла и сварных соединений | Твёрдость металла в пределах допускаемых значений (см. приложение № 5) | Приложение № 5 |
| 6. | Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений | По результатам визуального и измерительного контроля основного металла и сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, что удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации СТО 9701105632-003-2021. | Приложение № 6 |
| 7. | Магнитопорошковый контроль | По результатам визуального и измерительного контроля основного металла и сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, что удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации СТО 9701105632-003-2021. | Приложение № 7 |
| 8. | Расчет на прочность | Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.. Прогнозный срок остаточного ресурса: 5 лет | Приложение № 8 |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

По результатам работ произведена оценка работоспособности Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.. Прогнозный срок остаточного ресурса составляет 5 лет. (Приложение № 8)

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации сосуда работающего под давлением – Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав.№ КП-05502, рег.№ К-279, инв.№ ИНВ-778, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: работоспособное, пригодно к дальнейшей эксплуатации. соответствует. Результаты по видам контроля: анализ документации — Соответствует требованиям; ВИК — дефектов не выявлено; УЗТ — Обечайка 1 Smin= 11.5 мм; Обечайка 2 Smin= 11.5 мм; Обечайка 3 Smin= 11.5 мм; Днище левое Smin= 11.5 мм; Днище правое Smin= 11.5 мм; твёрдость — Твёрдость металла в пределах допускаемых значений (см. приложение № 5); УЗК — дефектов не обнаружено; ПВК — дефектов не обнаружено; расчёт на прочность — Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта., остаточный ресурс 5 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа технической документации

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол анализа технической документации

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

1. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационные сведения (шифр, номер, марка и/или другая информация) | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на осуществление эксплуатации | Не предоставлено | — |
| 2. | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов | Не предоставлено | — |
| 3. | Договор обязательного страхования гражданской ответственности | Не предоставлено | — |
| 4. | Страховой полис | Не предоставлено | — |
| 5. | Положение о производственном контроле | Не предоставлено | — |
| 6. | Приказ об организации производственного контроля | Не предоставлено | — |
| 7. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | Не предоставлено | — |
| 8. | Предписания надзорных органов | Не предоставлено | — |
| 9. | Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах | Не предоставлено | — |
| 10. | Технический паспорт сосуда | П-1 от 20.05.2012 | 24 |
| 11. | Инструкция по монтажу и эксплуатации | Не предоставлено | — |
| 12. | Паспорта на предохранительные клапаны | Не предоставлено | — |
| 13. | Паспорта на запорную арматуру | Не предоставлено | — |
| 14. | Документация на контрольно-измерительные приборы | Не предоставлено | — |
| 15. | Ремонтная (исполнительная) документация | Не предоставлено | — |
| 16. | Заключение экспертизы промышленной безопасности | Не предоставлено | — |
| 17. | Акты проведения УЗТ | Не предоставлено | — |

2. Общие данные.

Таблица № 2

| Наименование объекта | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| --- | --- |
| Условное обозначение | — |
| Наименование завода-изготовителя | Завод контрольного оборудования |
| Год изготовления | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Номинальный наружный или внутренний диаметр, мм | 1400 |
| Рабочая температура среды, ℃ | 40 |
| Наименование рабочей среды | Воздух |
| Марка материала корпуса | 09Г2С |
| Вместимость, м³ | 10 |
| Схема подключения сосуда в установку | — |
| Климатическое исполнение | — |

3. Сведения об основных элементах сосуда.

Таблица № 3

| Наименование элемента сосуда | Количество | Размеры, мм |  |  |  | Материал |  | Данные о сварке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр внутренний | Длина или высота | Толщина стенки номинальная | Расчет толщины стенки | Марка стали | ГОСТ | Вид сварки | Электроды, сварочная проволока (тип, марка ГОСТ или ТУ) | Метод неразрушающего контроля |
| Обечайка 1 | 1 | 1400 | 2000 | 12 |  | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |  |  |
| Обечайка 2 | 1 | 1400 | 2000 | 12 |  | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |  |  |
| Обечайка 3 | 1 | 1400 | 1500 | 12 |  | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |  |  |
| Днище левое | 1 | 1400 | 640 | 12 |  | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |  |  |
| Днище правое | 1 | 1400 | 640 | 12 |  | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |  |  |

4. Технические характеристики и параметры.

Таблица № 4

| Наименование показателей |  | Проектные | Фактические | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, кгс/см² | рабочее | 1,2 | 1,2 |  |
|  | расчетное | 1,6 | 1,6 |  |
|  | пробное пневматическое испытание |  |  |  |
|  | пробное гидравлическое испытание | 2,0 | 2,0 |  |
| Температура, °С | расчетная стенки | 60 | 60 |  |
|  | рабочей среды | 40 | 40 |  |
|  | стенки, минимально допустимая отрицательная |  |  |  |
| Рабочая среда | состав | Воздух |  |  |
|  | класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  |  |  |
|  | взрывоопасность |  |  |  |
|  | пожароопасность |  |  |  |
| Объем, м³ |  | 10 | 10 |  |
| Масса порожнего сосуда, кг |  |  |  |  |
| Прибавка к толщине для компенсации коррозии (эрозии), мм |  |  |  |  |
| Число циклов нагружения (пусков-остановов) |  |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  |

5. Материалы элементов сосуда.

Таблица №5

| Наименование элемента | Марка материала | ГОСТ, ТУ | Данные механических испытаний по сертификату или протоколу заводских (лабораторных) испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предел текучести, МПа (кГ/см²) | Временное сопротивление МПа (кГ/см²) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см² | Температура, °С | Тип образца |
| Обечайка 1 | 09Г2С | ГОСТ 19281 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 2 | 09Г2С | ГОСТ 19281 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 3 | 09Г2С | ГОСТ 19281 |  |  |  |  |  |  |  |
| Днище левое | 09Г2С | ГОСТ 19281 |  |  |  |  |  |  |  |
| Днище правое | 09Г2С | ГОСТ 19281 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Термообработка.

Таблица № 6

| Наименование элемента или соединения | Вид термообработки | Режим термообработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, °С | Продолжительность выдержки, ч | Способ охлаждения |
| Корпус, днища |  |  |  |  |

7. Испытание на прочность.

Таблица № 7

| Дата | Вид испытания | Пробное давление, кгс/см² | Испытательная среда | Температура испытательной среды, °С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.09.2026 | гидравлическое | 2,0 | вода |  |  |

8. Сведения о предыдущих обследованиях

Таблица № 8

| Дата | Вид контроля | Объем контроля | Основные результаты контроля | Организация- исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Дополнительные данные о сосуде.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование показателя | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сосуд установлен | — |  |
| 2. | Число циклов нагружения | — |  |
| 3. | Наличие замечаний надзорных органов | — |  |
| 4. | Сведения об авариях, инцендентах и отказах | — |  |
| 5. | Данные о ремонте и реконструкции | — |  |

10. Результаты анализа технической документации.

При анализе технической документации установлено, документация в полном объёме

ВЫВОД: Представленная техническая документация на сосуд, работающий под давлением – Ресивер РГС 10-1,6-1400 зав. № КП-05502, рег. № К-279, инв. № ИНВ-778 соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

2. Результаты функциональной (оперативной) диагностики

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Оценка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значения основных параметров эксплуатации сосуда | Соответствуют |  |
| 2. | Повышенная вибрация сосуда | Не выявлена |  |
| 3. | Деформации оснований фундаментов | Не выявлена |  |
| 4. | Состояние опор сосуда | Работоспособное | Опоры работоспособны |
| 5. | Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП), систем автоматизации (СА) и противоаварийной защиты (ПАЗ) | Работоспособное |  |

3. Заключение по результатам контроля

В результате функциональной (оперативной) диагностики установлено, что сосуд Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено. паспортным характеристикам. Сосуд соответствует требованиям действующей НТД.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- СТО	Газпром	2-2.3-491-2010.	«Техническое	 диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

- Технологическая карта №ТК-01

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект ВИК |  |
| 2. | Образцы шероховатости |  |
| 3. | Измеритель освещённости |  |

- Параметры контроля

Таблица № 2

| Шероховатость поверхности | — |
| --- | --- |
| Освещенность | — |

- Схема контроля

- Результаты визуального и измерительного контроля

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта контроля | Объем контроля | Описание обнаруженных дефектов, их размеры | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный осмотр: |  |  |  |  |
|  | фундаментов | 100% | Дефектов не обнаружено | Годен |
|  | сварных соединений | 100% | Дефектов не обнаружено | Годен |
| Внутренний осмотр: |  |  |  |  |

- Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

По результатам обследования сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины;

- ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

- СТО	Газпром	2-2.3-491-2010.	«Техническое	 диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

- Технологическая карта №ТК-01

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Толщиномер |  |
| 2. | Настроечный образец |  |
| 3. | Образцы шероховатости |  |

- Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

| Наименование элемента | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 1 | 11.8 | 2 | 11.7 | 3 | 11.6 |
| Обечайка 1 | 4 | 11.5 | 5 | 11.9 | 6 | 11.8 |
| Обечайка 1 | 7 | 11.7 | 8 | 11.6 | 9 | 11.5 |
| Обечайка 1 | 10 | 11.9 | 11 | 11.8 | 12 | 11.7 |
| Обечайка 2 | 1 | 11.7 | 2 | 11.6 | 3 | 11.5 |
| Обечайка 2 | 4 | 11.9 | 5 | 11.8 | 6 | 11.7 |
| Обечайка 2 | 7 | 11.6 | 8 | 11.5 | 9 | 11.9 |
| Обечайка 2 | 10 | 11.8 | 11 | 11.7 | 12 | 11.6 |
| Обечайка 3 | 1 | 11.6 | 2 | 11.5 | 3 | 11.9 |
| Обечайка 3 | 4 | 11.8 | 5 | 11.7 | 6 | 11.6 |
| Обечайка 3 | 7 | 11.5 | 8 | 11.9 | 9 | 11.8 |
| Обечайка 3 | 10 | 11.7 | 11 | 11.6 | 12 | 11.5 |
| Днище левое | 1 | 11.5 | 2 | 11.9 | 3 | 11.8 |
| Днище левое | 4 | 11.7 | 5 | 11.6 | 6 | 11.5 |
| Днище левое | 7 | 11.9 | 8 | 11.8 | 9 | 11.7 |
| Днище левое | 10 | 11.6 | 11 | 11.5 | 12 | 11.9 |
| Днище правое | 1 | 11.9 | 2 | 11.8 | 3 | 11.7 |
| Днище правое | 4 | 11.6 | 5 | 11.5 | 6 | 11.9 |
| Днище правое | 7 | 11.8 | 8 | 11.7 | 9 | 11.6 |
| Днище правое | 10 | 11.5 | 11 | 11.9 | 12 | 11.8 |

- Заключение по результатам контроля

Измеренная толщина стенок элементов сосуда не превышает минимально допустимые значения и удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

- ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические требования.

- СТО	Газпром	2-2.3-491-2010.	«Техническое	 диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

- Технологическая карта №ТК-01

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Твердомер |  |
| 2. | Меры твердости |  |
| 3. | Образцы шероховатости |  |

- Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

| Допустимая твердость металла в точке, НВ |  | Твердость металла (для стали 09Г2С ), НВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120-180 | <225 | <225 | <225 | 120-180 |
| № точки измерения |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участок контроля согласно схемы контроля | К1/П1 | 146 | 155 | 162 | 153 | 149 |
|  | К2/П2 | 147 | 156 | 163 | 154 | 150 |

Таблица № 3

| Участок контроля согласно схемы измерения | № точки измерения | Твердость металла, НВ | Допустимая твердость металла в точке, НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| К1/П1 | 1 | 162 | 120–180 |
| К2/П2 | 2 | 163 | 120–180 |

- Заключение по результатам контроля твердости

Измеренные значения твердости металла сосуда находятся в допустимых пределах и отвечают требованиям нормативно-технической документации. Наплавленный металл (металл шва) по твердости соответствует основному. С учетом инструментальной погрешности, значения твердости элементов сосуда соответствуют прочностным характеристикам используемой марки стали.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества

основного металла и сварных соединений

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

- СТО	Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

- СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.

- Технологическая карта № ТК-01

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектоскоп |  |
| 2. | СОП |  |
| 3. | Образцы шероховатости |  |

- Параметры контроля

Таблица № 2

| № п/п | Тип сварного соединения | Толщина элементов, мм | ПЭП (тип, частота, угол ввода) | Максимально допустимая эквивалентная площадь S брак, мм² | Параметры зарубки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы.

Таблица № 3

| № стыка по карте контроля | Условный номер дефекта | Эквивалент. Площадь Sдеф, мм2 | Глубина залегания «Y» , мм | Протяженность ΔL, мм | Форма (характер) дефекта (объемный/ плоскостной) | Местоположение на сварном соединении L, мм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | — | — | — | — |  | К1/П1 | годен |
| К2 | — | — | — | — |  | К2/П2 | годен |

- Заключение по результатам контроля

По результатам обследования сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7Протокол по результатам капиллярного контроля элементов сосуда

| Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР» |  | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |  | Площадка диагностики № 2 |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
|  |  | Ресивер РГС 10-1,6-1400 |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |  | Зав.№ КП‑05502, рег.№ К‑279, инв.№ ИНВ‑778 |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам капиллярного контроля элементов сосуда

№ ТО-ПРОВЕРКА-2 от 18.09.2026 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)

- Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

- СТО Газпром	2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

- Технологическая карта №ТК-01

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |

- Параметры контроля

Таблица № 2

| Способ контроля |  |
| --- | --- |
| Условный уровень чувствительности |  |

- Результаты контроля

Таблица № 3

| Наименование объекта контроля | Зона контроля | Объем контроля | Описание обнаруженных дефектов, их размеры | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 1 |  | Дефектов не обнаружено | годен |
| К2 | 2 |  | Дефектов не обнаружено | годен |

- Заключение по результатам контроля

По результатам капиллярного контроля дефектов в сварных соединениях сосуда не обнаружено, объект контроля соответствует требованиям нормативно-технической документации.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист Иванов Иван Иванович квал. уд. № КОНТРОЛЬ-01 | Иванов Иван Иванович | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Расчет на прочность

Остаточный ресурс: 5 лет.

Методика расчёта: По методике, указанной в техническом отчёте

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
 Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность сосуда, работающего под давлением

Акт гидравлического испытания от 18.09.2026, пробное давление 2,0. Скан акта не приложен к обследованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

| 1 | Федеральный закон от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 11.06.2021г.) |
| --- | --- |
| 23 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности " Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" |
| 3 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. №536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" |
| 4 | СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром» |
| 5 | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов |
| 6 | СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
| 7 | СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром» |
| 8 | ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины |
| 9 | ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования |
| 10 | ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия |
| 11 | ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические требования |
| 12 | ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
| 13 | СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля |
| 14 | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| 15 | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |