| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 25-3894 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Объект технического диагностирования: |  |
| Техническое устройство: | Ресивер воздушный |
| Заводской номер: | 04680 |
| Эксплуатирующая организация: | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
| Местонахождение объекта: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 301 км Федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Сибирский учебный центр |

|  | Генеральный директор ООО «ЮТАР» _________________ Р.Р. Гаязов «____» ___________ 2025 г. М.П. |
| --- | --- |

г. Урай 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностирования	3

4. Сведения о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения об эксперте и специалисте, проводивших диагностирование	3

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Объект технического диагностирования	4

9. Краткая техническая характеристика и назначение объекта технического освидетельствования	4

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического освидетельствования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического освидетельствования документах	5

12. Анализ результатов предыдущих обследований	5

13. Результаты технического освидетельствования	6

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	6

15. Выводы по результатам технического освидетельствования	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации 	8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики	11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля	12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда	14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений	16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол по результатам оценки механических свойств элементов сосуда	17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Схема контроля	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния сосуда	19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Акт проведения гидравлических испытаний	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Перечень применяемой при техническом освидетельствовании нормативной, технической и методической документации	22

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены согласно договору №CW3042821/33/2022Ня от  01.06.2022г. заключенного между ООО «ЮТАР» и                                   ООО «Технологическая Компания Шлюмберже».

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с 24.07.2025г. по 25.07.2025г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностирования

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536, (далее по тексту – приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536).

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации | ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения | 625048, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. 50 Лет Октября, д. 14 |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Наименование организации: | ООО «ЮТАР» |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма организации: | Общество с ограниченной ответственностью |
| Юридический адрес | 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |
| Руководитель экспертной организации | Генеральный директор Гаязов Рустам Рашитович |
| Лицензия на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности: | № 00-ДЭ-000801 от 13 февраля 2003 года, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на основании решения лицензирующего органа – приказ от 22 мая 2015 года № 995-лп |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля | № АЦЛНК-5-00083 от 07 ноября 2023 года об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР», действительно до 07 ноября 2026 года. |

6. Сведения об эксперте и специалисте, проводивших диагностирование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маринин Илья Алексеевич | АЭ.21.02085.001 | Э12ТУ, первой категории | 19.11.2026 |
| 2 | Караев Алик Аликович | 0057-15830 | ВИК | 18.11.2025 |
|  |  | АЦСНК-5-II-00939 | УК | 19.12.2025 |

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для визуального и измерительно контроля ВИК-Стандарт | 3593 | № 0060/V | 21.01.2026 |
| 2 | Люксметр «ТКА-ПКМ» | 10495тн | № 0183/V | 15.01.2026 |
| 3 | Дефектоскоп ультразвуковой А1211 Mini | 55894-13 | №C-АКЗ/15-01-2025 | 14.01.2026 |
| 4 | Толщиномер ультразвуковой А1208 | 3142503 | №С-АК3/15-01-2025 | 14.01.2026 |
| 5 | Измеритель твердости ультразвуковой УЗИТ-3 | 1093 | № С-ЕЕД/15-01-2025 | 15.01.2026 |
| 6 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | б/н б/н | № 0323/V (Rz 40) № 0322/V (Rz 20) | 21.01.2026 21.01.2026 |

8. Объект технического диагностирования

Таблица №5

| Объект технического диагностирования | Воздушный ресивер |
| --- | --- |
| Заводской № | 04680 |
| Место установки | Сибирский учебный центр, палатка ГИС |
| Местонахождение (адрес) | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 301 км Федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. |

9. Краткая техническая характеристика и назначение объекта технического освидетельствования

Таблица № 6

| Наименование объекта | Воздушный ресивер |
| --- | --- |
| Назначение | Ресивер выполнен как вертикальный сосуд с эллиптическими днищами, подводящими и отводящими патрубками, приборами КИПиА. Ресивер предназначен для накопления и хранения сжатого воздуха. |
| Наименование завода-изготовителя | Atlas Copco, SiAP* Швеция |
| Год изготовления | 2009* |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Рабочее давление, МПа | 1,1* |
| Расчетное давление, МПа | 1,1* |
| Пробное давление гидравлического испытания, МПа | 1.65* |
| Допустимая рабочая температура стенки, ℃ | от минус 10 до плюс 80* |
| Расчетная температура стенки, ℃ | Плюс 100 |
| Наименование рабочей среды | Воздух |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности 4 |
| Группа сосуда | 4 |
| Группа рабочей среды | 2 |
| Прибавка для компенсации коррозии, мм | 0 |
| Вместимость, л | 900 |
| Расчетный срок службы, лет | - |

* - данные приняты в соответствии с табличкой завода изготовителя.

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического освидетельствования

Таблица № 6

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической документации | - | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 |
| 2 | Функциональная (оперативная) диагностика | 100% | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003 |
| 3 | Визуальный и измерительный контроль | 100% поверхности сосуда | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, приказ Ростехнадзора от 16.01.2024 №8, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ Р ИСО 17637-2014, ГОСТ 34347-2017 |
| 4 | Ультразвуковой контроль толщины стенок элементов сосудов | Не менее 4-х точек измерений в трех поперечных сечениях обечайки. Не менее 12 точек измерений. | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ Р 55614-2013, ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
| 5 | Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений | Места сопряжений кольцевых и продольных швов | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ Р ИСО 17640-2016, ГОСТ Р 55724-2013, СТО 00220256-005-2005 |
| 6 | Оценка механических свойств элемента сосуда | Не менее 2-х измерений на каждом элементе сосуда (обечайка, днище) | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ 22761-77 |
| 7 | Гидравлические испытания | 100% | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003 |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №10

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического освидетельствования документах

Таблица № 7

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём рассмотренных документов, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубликат паспорт сосуда, работающего под давлением * | 04680 | 21 |
| 2 | Приказ об организации работ при эксплуатации оборудования, работающего под давлением | № 25-0317 от 17.03.2025 | 1 |
| 3 | Журнал проверки сосудов, работающих под давлением | б/н | 3 |
| 4 | Заключение технического диагностирования | 55-ТУ-06-2022 | 31 |

* восстановлен в процессе проведения технического диагностирования

12. Анализ результатов предыдущих обследований

Таблица № 8

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое диагностирование | Соответствует требованиям промышленной безопасности | 55-ТУ-06-2022 |

13. Результаты технического освидетельствования

Таблица № 9

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической документации | Выявлены не соответствия | Приложение №1 |
| 2 | Функциональная (оперативная) диагностика | Выявлены не соответствия | Приложение №2 |
| 3 | Визуальный и измерительный контроль | Дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации не выявлено | Приложение №3 |
| 4 | Ультразвуковой контроль толщины стенок элементов сосуда | Утонения стенок сосуда, превышающие допустимые значения не обнаружены | Приложение №4 |
| 5 | Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений | Недопустимых дефектов не обнаружено | Приложение №5 |
| 6 | Оценка механических свойств элемента сосуда | Отклонений твердости металла не выявлено. | Приложение №6 |
| 7 | Расчет на прочность | Условия прочности выполняются | Приложение №7 |
| 8 | Гидравлические испытания | Сосуд гидравлические испытания выдержал | Приложение №9 |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

По результатам работ произведена оценка работоспособности сосуда, при рабочих параметрах. Выполнен расчет на прочность и определение остаточного ресурса сосуда. Назначенный срок службы в соответствии с СО 153-34.17.439-2003 составляет 4 года. Сосуд обладает необходимым запасом прочности для работы согласно разрешенным характеристикам (Приложение №8).

15. Выводы по результатам технического освидетельствования

На основании результатов выполненного комплекса работ по техническому диагностированию сосуда, работающего под давлением – воздушный ресивер зав. № 04680, эксплуатируемый Сибирским учебным центром ООО «Технологическая компания Шлюмберже» техническое состояния сосуда, работающего под давлением, оценивается как работоспособное.

До начала эксплуатации сосуда, работающего под давлением – ресивер зав.№ 04680 необходимо устранить следующие несоответствия:

- разработать и утвердить схему включения сосуда, в соответствии с требованиями п.335 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- разработать и утвердить производственные инструкции в соответствии с требованиями п.228 (г, е, ж,), п.333 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- установить табличку в соответствии с требованиями п.220 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- установить поверенный (поверить установленный) манометр в соответствии с требованиями п. 343, п.344 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- провести проверку исправности предохранительного клапана в соответствии с требованиями п. 358 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- присвоить номер оборудования по системе нумерации, принятой в эксплуатирующей организации с п. 220 а), п. 335 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536.

Дальнейшая безопасная эксплуатация сосуда, работающего под давлением – ресивер зав.№ 04680 должна осуществляться при обеспечении следующих условий:

- соблюдение рабочих параметров: разрешенное давление не более 1,1 МПа и допустимая рабочая температура стенки от минус 10 до плюс 80°С;

- соблюдение требований приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536, а также инструкции по эксплуатации сосуда компрессора;

- в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 провести очередное периодическое техническое освидетельствование: ответственными лицами провести не позднее 25.07.2027г., гидравлические испытание и техническое диагностирование не позднее 25.07.2029г.

Эксперт Э12ТУ	    								 И.А. Маринин

Удостоверение № АЭ.21.02085.001 до 19.11.2026г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа технической документации

1. Сведения о рассмотренных в процессе технического освидетельствования документах

Таблица № 1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём рассмотренных документов, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубликат паспорт сосуда, работающего под давлением * | 04680 | 21 |
| 2 | Приказ об организации работ при эксплуатации оборудования, работающего под давлением | № 25-0317 от 17.03.2025 | 1 |
| 3 | Журнал проверки сосудов, работающих под давлением | б/н | 3 |
| 4 | Заключение технического диагностирования | 55-ТУ-06-2022 | 31 |

2. Общие данные, характеристика и параметры.

Таблица № 2

| Наименование объекта | Воздушный ресивер |
| --- | --- |
| Назначение | Ресивер выполнен как вертикальный сосуд с эллиптическими днищами, подводящими и отводящими патрубками, приборами КИПиА. Ресивер предназначен для накопления и хранения сжатого воздуха. |
| Наименование завода-изготовителя | Atlas Copco, SiAP* Швеция |
| Год изготовления | 2009* |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Рабочее давление, МПа | 1,1* |
| Расчетное давление, МПа | 1,1* |
| Пробное давление гидравлического испытания, МПа | 1.65* |
| Допустимая рабочая температура стенки, ℃ | от минус 10 до плюс 80* |
| Расчетная температура стенки, ℃ | Плюс 100 |
| Наименование рабочей среды | Воздух |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности 4 |
| Группа сосуда | 4 |
| Группа рабочей среды | 2 |
| Прибавка для компенсации коррозии, мм | 0 |
| Вместимость, л | 900 |
| Расчетный срок службы, лет | - |

* - данные приняты в соответствии с табличкой завода изготовителя.

3. Сведения об основных элементах сосуда.

Таблица № 3

| Наименование элемента сосуда | Количество | Размеры, мм |  |  | Материал |  | Данные о сварке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Длина или высота | Толщина стенки номинальная | Марка стали | ГОСТ | Вид сварки | Электроды, сварочная проволока (тип, марка ГОСТ или ТУ) | Метод неразрушающего контроля |
| Обечайка | 1 | 800 | 1500 | 4 | Сталь А42АР* | NFA 36-205 | Дуговая под флюсом | Сварочная проволока S1 DIN ø2,4 | Ультразвуковая дефектоскопия: 25% от длины каждого шва; 100% места пересечения швов |
| Днище | 2 | 800 | 228 | 4 | Сталь А42АР* | NFA 36-205 |  |  |  |
| Штуцер 1/4" – манометра | 1 | 17,2 | - | 2,05 | Сталь TUE 250B** | NFA 49- 211 | - | - | - |
| Штуцер 3/8" – клапана | 1 | 21,3 | - | 2,35 | Сталь TUE 250B** | NFA 49- 211 | - | - | - |
| Штуцер 2" – пробка для слива конденсата | 1 | 70 | - | 5,2 | Сталь TUE 250B** | - | - | - | - |
| Штуцер 2" – входа и выхода сжатого воздуха | 2 | 70 | - | 5,2 | Сталь TUE 250B** | - | - | - | - |
| Штуцер 2" – заглушены | 2 | 70 | - | 5,2 | Сталь TUE 250B** | - | - | - | - |

* - ближайший отечественный аналог сталь 16ГС по ГОСТ 5520

** - ближайший отечественный аналог сталь 15 по ГОСТ 1050

4. Термообработка.

Таблица № 4

| Наименование элемента или соединения | Вид термообработки | Режим термообработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, °С | Продолжительность выдержки, ч | Способ охлаждения |
| Корпус, днище | Сведенья отсутствуют |  |  |  |

5. Испытание на прочность.

Таблица № 5

| Дата | Вид испытания | Пробное давление, кгс/см² | Испытательная среда | Температура испытательной среды, °С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | гидравлическое | 16,5 | Вода | - | Завод изготовитель |
| 2022 | гидравлическое | 16,5 | Вода | - | ООО «Риск Альянс» |

6. Сведения о предыдущих обследованиях

Таблица № 6

| Дата | Вид контроля | Объем контроля | Основные результаты контроля | Организация- исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Техническое диагностирование | 100% | Дефектов не обнаружено | ООО «Риск Альянс» |

7. Сведенья об основной арматуре, контрольно-измерительных приборах и приборах безопасности

Таблица № 7

| Наименование | Место установки | Номинальное давление, МПа |
| --- | --- | --- |
| Манометр Р(0…20bar) | корпус сосуда | - |
| Клапан предохранительный | верхнее днище | - |
| Кран шаровый | нижнее днище | - |

7. Дополнительные данные о сосуде.

За время эксплуатации ремонта сосуда, работающего под давлением, не проводилось.

Сведенья об авариях, инцидентов и отказах сосуда, работающего под давлением – отсутствуют.

Внешняя и внутренняя поверхности ресивера гальванизированы, методом горячего погружения в расплав.

10. Результаты анализа технической документации.

Представленная техническая документация на сосуд, работающий под давлением, ведется в не полном объеме в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а именно отсутствует (не предоставлено):

- схема включения сосуда;

- производственные инструкции, предусмотренные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- паспорт на предохранительный клапан, и результаты его проверки исправности в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- не присвоен номер оборудования по системе нумерации, принятой в эксплуатирующей организации приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536.

Анализ документации провели:

Эксперт Э12ТУ	    								 И.А. Маринин

Удостоверение № АЭ.21.02085.001 до 19.11.2026г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

| Заказчик | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
| --- | --- |
| Объект контроля: | Ресивер РВ 110/16 зав.№ 04680 |
| Место проведения контроля: | Сибирский ученый центр, палатка ГИС |
| Дата проведения контроля | 25 июля 2025 |
| НТД, по которой выполнен контроль: | ГОСТ Р ИСО 17637-2024; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536; приказ Ростехнадзора от 16.01.2024 №8; СО 153-34.17.439-2003 |

Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

№ 1 от 25.07.2025г.

1. Результаты функциональной (оперативной) диагностики

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Оценка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значения основных параметров эксплуатации сосуда | Соответствуют |  |
| 2 | Повышенная вибрация сосуда | Не выявлена |  |
| 3 | Состояние опор сосуда | Работоспособное |  |
| 4 | Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП), систем автоматизации (СА) и противоаварийной защиты (ПАЗ) | Работоспособное |  |
| 5 | Поверка манометров | Не соответствует |  |

2. Заключение по результатам контроля

В результате функциональной (оперативной) диагностики установлено, что сосуд эксплуатируется согласно разрешенным характеристикам.

Сосуд не соответствует требованиям нормативной документации, а именно отсутствует сведения о поверке манометра.

| Контроль провел, заключение выдал: |  |
| --- | --- |
| Дефектоскопист II уровня по ВИК, УК | А.А.Караев |
| Начальник ЛНМК | Ю.А.Знаемский |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

| Заказчик: | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
| --- | --- |
| Объект контроля: | Воздушный ресивер зав.№ 04680 |
| Место проведения контроля: | Сибирский ученый центр, палатка ГИС |
| Дата проведения контроля | 25 июля 2025 |
| НТД, по которой выполнен контроль: | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, приказ Ростехнадзора от 16.01.2024 №8, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ Р ИСО 17637-2014, ГОСТ 34347-2017 |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№ 2 от 25.07.2025г.

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект для визуального и измерительно контроля ВИК-Стандарт | 3593 |
| 2. | Люксметр «ТКА-ПКМ» | 10495тн |
| 3. | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) (Rz 40 и Rz 20) | б/н |
| 4. | Переносное освещение | - |

- Параметры контроля

Таблица № 2

| Шероховатость поверхности | Rz 80 |
| --- | --- |
| Освещенность | 500 Лк |

- Результаты визуального контроля

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта контроля | Объем контроля | Описание обнаруженных дефектов, их размеры | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 2 | Антикоррозионное покрытие | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 3 | Разъемные соединения | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 4 | Крепежные детали | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 5 | Основной металл обечайки, днищ сосуда, штуцеров, фланцев | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 6 | Сварные соединения вварки штуцеров в корпус | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 7 | Сварные соединения штуцеров фланцев к патрубкам | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 8 | Сварные соединения приварки опор к корпусу | 100% | дефектов не обнаружено | годен |
| 9 | Кольцевые, продольные сварные соединения и их перекрестья | 100% | дефектов не обнаружено | годен |

- Результаты измерительного контроля

Определение овальности проводят измерением максимального (Dmax) и минимального (Dmin) наружного или внутреннего диаметров в одном сечении по двум перпендикулярным направлениям. Относительная овальность корпуса определяется по формуле:

%;

| Номер сечения | Размеры, мм |  | Фактическая овальность, % | Допустимая овальность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dmin | Dmах |  |  |
| I-I | 800 | 800 | 0 | 1,0 |
| II-II | 800 | 800 | 0 | 1,0 |
| III-III | 800 | 800 | 0 | 1,0 |

Геометрические размеры сосуда соответствуют требованиям НТД. Отклонение от прямолинейности образующей цилиндрического корпуса сосуда не превышает 0,3% 
от всей длины корпуса.

- Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

По результатам визуального и измерительного контроля основного металла и сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, что удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации

| Контроль провел, заключение выдал: |  |
| --- | --- |
| Дефектоскопист II уровня по ВИК, УК | А.А.Караев |
| Начальник ЛНМК | Ю.А.Знаемский |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол по результатам ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

| Заказчик: | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
| --- | --- |
| Объект контроля: | Воздушный ресивер зав.№ 04680 |
| Место проведения контроля: | Сибирский ученый центр, палатка ГИС |
| Дата проведения контроля | 25 июля 2025 |
| НТД, по которой выполнен контроль: | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ Р 55614-2013, ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |

Протокол по результатам ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

№ 3 от 25.07.2025г.

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Толщиномер ультразвуковой А1208 | 3142503 |
| 2. | Настроечный образец | 3059-13 |

- Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

| Наименование элемента | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка | 1 | 4,0 | 2 | 4,1 | 3 | 4,1 | 4 | 3,9 |
|  | 5 | 4,0 | 6 | 4,1 | 7 | 4,1 | 8 | 4,1 |
|  | 9 | 4,1 | 10 | 4,1 | 11 | 4,1 | 12 | 4,0 |
| Номинальная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Минимально-измеренная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |
| Минимально допустимая толщина стеки сосуда, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| Днище 1 | 1 | 4,2 | 2 | 4,2 | 3 | 4,2 | 4 | 4,1 |
|  | 5 | 4,1 | 6 | 4,1 | 7 | 4,2 | 8 | 4,2 |
| Номинальная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Минимально-измеренная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |
| Минимально допустимая толщина стеки сосуда, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| Днище 2 | 1 | 4,0 | 2 | 4,0 | 3 | 4,0 | 4 | 4,0 |
|  | 5 | 4,0 | 6 | 4,0 | 7 | 4,0 | 8 | 3,9 |
| Номинальная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Минимально-измеренная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |
| Минимально допустимая толщина стеки сосуда, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |

Схема контроля указана в Приложении № 7.

- Заключение по результатам контроля

Измеренная толщина стенок элементов сосуда не превышает минимально допустимые значения и удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации.

| Контроль провел, заключение выдал: |  |
| --- | --- |
| Дефектоскопист II уровня по ВИК, УК | А.А.Караев |
| Начальник ЛНМК | Ю.А.Знаемский |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

| Заказчик: | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
| --- | --- |
| Объект контроля: | Воздушный ресивер зав.№ 04680 |
| Место проведения контроля: | Сибирский ученый центр, палатка ГИС |
| Дата проведения контроля | 25 июля 2025 |
| НТД, по которой выполнен контроль: | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ Р ИСО 17640-2016, ГОСТ Р 55724-2013, СТО 00220256-005-2005 |

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества

основного металла и сварных соединений

№ 4 от 25.07.2025г.

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефектоскоп ультразвуковой А1211 Mini | 55894-13 |

2. Параметры контроля

Таблица № 2

| № п/п | Тип сварного соединения | Толщина элементов, мм | Поверхность ввода ультразвуковых колебаний | Чувствитель ность, мм2 | Параметры зарубки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцевой | 4/4 | наружная | 0,8 | - |

3.Результаты контроля

Контроль выполнен согласно схемы контроля приведенной в Приложении № 7.

Таблица № 3

| № стыка по карте контроля | Условный номер дефекта | Эквивалент. Площадь Sдеф, мм2 | Глубина залегания «Y» , мм | Протяженность ΔL, мм | Форма (характер) дефекта (объемный/ плоскостной) | Местоположение на сварном соединении L, мм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1-П1 | Дефектов не обнаружено |  |  |  |  |  | годен |
| К2-П1 | Дефектов не обнаружено |  |  |  |  |  | годен |

- Заключение по результатам контроля

По результатам обследования сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль провел, заключение выдал: |  |
| --- | --- |
| Дефектоскопист II уровня по ВИК, УК | А.А.Караев |
| Начальник ЛНМК | Ю.А.Знаемский |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол по результатам оценки механических свойств элементов сосуда

| Заказчик: | ООО «Технологическая компания Шлюмберже» |
| --- | --- |
| Объект контроля: | Воздушный ресивер зав.№ 04680 |
| Место проведения контроля: | Сибирский ученый центр, палатка ГИС |
| Дата проведения контроля | 25 июля 2025 |
| НТД, по которой выполнен контроль: | приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, СО 153-34.17.439-2003, ГОСТ 22761-77 |

Протокол по результатам оценки механических свойств элементов сосуда

(измерение твердости металла)

№ 5 от 25.07.2025г.

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель твердости ультразвуковой УЗИТ-3 | 1093 |

2.Результаты контроля

| Наименование элемента | № точки | Результат замера, НВ | № точки | Результат замера, НВ | № точки | Результат замера, НВ | № точки | Результат замера, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка | 1 | 145 | 6 | 165 | 3 | 137 | 9 | 154 |
| Днище 1 | 1 | 132 | 3 | 154 | 5 | 142 | 7 | 161 |
| Днище 2 | 1 | 150 | 2 | 138 | 3 | 154 | 4 | 147 |

Допустимый предел твердости для стали 19 ГС от 120 НВ до 180 НВ, в соответствии с СО 153-34.17.439-2003.

3. Заключение по результатам контроля

При контроле физико-механических свойств основного металла методом замера твердости отклонения измеренных значений от допустимого диапазона, указанного в нормативной документации, не установлено.

| Контроль провел, заключение выдал: |  |
| --- | --- |
| Дефектоскопист II уровня по ВИК, УК | А.А.Караев |
| Начальник ЛНМК | Ю.А.Знаемский |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Схема контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния сосуда

Расчет остаточного ресурса основан на принципе безопасной эксплуатации по техническому состоянию, согласно которому оценка сосуда осуществляется по таким параметрам технического состояния, которые обеспечивают его надежную и безопасную эксплуатацию.

В качестве определяющих параметров технического состояния сосуда принимается:

- изменение физико-механических характеристик металла элементов конструкции сосуда, приводящих к изменению характера разрушений (вязкое или хрупкое);

- потеря устойчивости;

- уменьшение толщины стенки элементов сосуда в результате коррозии (эрозии) до величины, ниже которой не обеспечивается требуемый запас прочности;

- повышение уровня статических и динамических напряжений, снижающего запас прочности и долговечности;

- недопустимые дефекты основного металла и сварных элементов сосуда (возникающие в процессе эксплуатации), которые могут привести к снижению прочности и служить концентраторами напряжений;

- возникновение и накопление остаточных изменений формы и размеров, приводящих к невозможности эксплуатации сосуда.

По результатам измерения твердости и косвенного определения временного сопротивления разрыву (предела прочности) можно сделать вывод о том, что за весь период эксплуатации сосуда деградации механических свойств материала не произошло, основное прочностное условие соблюдается. Также при техническом диагностировании не выявлены дефекты, являющиеся концентраторами напряжений и снижающие прочность конструкции в целом. На основании данных, полученных при ЭПБ, расчет остаточного ресурса проводится по эрозионному (коррозионному) износу.

Расчеты на прочность и определения остаточного ресурса объекта диагностирования проведены выполнены согласно: ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017 и ДиОР-05.

1. Расчет остаточного ресурса сосуда

Остаточный ресурс сосуда рассчитан согласно ДиОР-05 и приведен в Таблице Е.1.

Таблица Е.1. Расчет остаточного ресурса сосуда

| № п/п | Наименование величины |  | Единица измерения | Обозначение и расчетная формула | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время эксплуатации |  | год | t1 | 16 |
| 2 | Паспортная толщина стенки | Обечайка | мм | Sн | 4 |
|  |  | Днище |  |  | 4 |
| 3 | Минимально допустимая толщина стеки сосуда | Днище | мм | Sотб | ≈2,8 |
|  |  | Обечайка |  |  | ≈2,8 |
| 4 | Минимальная толщина по результатам замеров | Днище | мм | Sф | 3,9 |
|  |  | Обечайка |  |  | 3,9 |
| 5 | Скорость коррозии металла сосуда | Днище | мм/год | a=Sн-Sфt1 | 0,01 |
|  |  | Обечайка |  |  | 0,01 |
| 6 | Остаточный срок службы сосуда, поэлементно | Днище | год (лет) | Tk=Sф-Sотбa | 110 |
|  |  | Обечайка |  |  | 110 |

- Расчет на прочность сосуда

Расчет на прочность сосуда проводился в соответствии с ГОСТ 34233.1-2017 и ГОСТ 34233.2-2017 и приведен в Таблице Е.2.

Таблица Е.2. Расчет на прочность сосуда

| № п/п | Наименование величины |  | Единица измерения | Обозначение и расчетная формула | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление |  | МПа | Р | 1,1 |
| 2 | Расчетная температура |  | °С | tн | 100 |
| 3 | Внутренний диаметр |  | мм | Dн | 792 |
| 4 | Прибавка для компенсации коррозии |  | мм | С | 0 |
| 5 | Коэффициент прочности сварных швов |  | - |  | 0,9 |
| 6 | Допускаемое напряжение при расчетной температуре |  | МПа | [σ] | 177 |
| 7 | Радиус кривизны в вершине днища, R=D – для эллиптических днищ |  | мм | R | 792 |
| 8 | Минимальная толщина по результатам контроля | Днище | мм | Sф | 3,9 |
|  |  | Обечайка |  |  | 3,9 |
| 9 | Расчетная толщина стенки | Днище | мм | Sр=P*R2φσ-0,5P | 2,74 |
|  |  | Обечайка |  | Sр=P*D2φσ-P | 2,74 |
| 10 | Минимально допустимая толщина стеки сосуда | Днище | мм | Sотб=Sp+С | ≈2,8 |
|  |  | Обечайка |  |  | ≈2,8 |
| Условия прочности для сосуда (обечайки) выполняются Sотб = 2,8 мм < Sф = 3,9мм Условия прочности для сосуда (днище) выполняются Sотб = 2,8 мм < Sф = 3,9 мм |  |  |  |  |  |
| 11 | Допускаемое внутреннее избыточное давление | Днище | МПа | P=2∙Sф-c∙φ∙[σ]R+0,5∙(Sф-c) | 1,57 |
|  |  | Обечайка |  | P=2σ∙φ∙(Sф-c)D+(Sф-c) | 1,56 |
| Условия прочности для сосуда (обечайки) выполняются [Р] = 1,56 Мпа ˃ Рраб = 1,1 МПа Условия прочности для сосуда (днище) выполняются [Р] = 1,57 Мпа ˃ Рраб = 1,1 МПа |  |  |  |  |  |

Выводы: на основании выполненного расчета на прочность установлено, что сосуд удовлетворяет условиям прочности, срок эксплуатации до достижения предельно-допустимого значения толщины стенки сосуда составляет более 10 лет.

Расчет выполнил:

| Дефектоскопист II уровня по ВИК, УК | А.А.Караев |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Акт проведения гидравлических испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Перечень применяемой при техническом освидетельствовании нормативной, технической и методической документации

| 1 | Федеральный закон от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| --- | --- |
| 2 | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536 |
| 3 | СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением». |
| 4 | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением» |
| 5 | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия» |
| 6 | ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования |
| 7 | ГОСТ Р ИСО 17640-2016 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Технология, уровни контроля и оценки» |
| 8 | ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» |
| 9 | СТО 00220256-005-2005 «Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля» |
| 10 | ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения» |
| 11 | приказ Ростехнадзора от 16.01.2024 №8, Руководство по безопасности "Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля" |
| 12 | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины». |
| 13 | ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия» |